Nazwa przedmiotu:

Recykling PET – synteza i badanie właściwości lakierów schnących na powietrzu

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Mariusz Tryznowski

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

0

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

0

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii organicznej i chemii polimerów.

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Po ukończeniu kursu student powinien:
•	mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat otrzymywania lakierów schnących na powietrzu,
•	na podstawie dostępnych źródeł literaturowych i internetowych zapoznać się samodzielnie z wybranym zagadnieniem,

Treści kształcenia:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z technologią otrzymywania żywic alkidowych połączoną z recyklingiem odpadowego PET. Schnące lub półschnące oleje roślinne, np. sojowy, będące triglicerydami nienasyconych kwasów tłuszczowych zostaną poddane reakcji alkoholizy alkoholami wielowodorotlenowymi. Alkoholizat zostanie wykorzystany w reakcji transestryfikacji z poli(tereftalanem etylenu) - PET, który zastępuje najczęściej stosowany do tego celu bezwodnik ftalowy. Wykonane zostaną powłoki, dla których zmierzone zostaną czasy schnięcia oraz twardości.

Metody oceny:

Kolokwium wstępne i sprawozdanie.

Egzamin:

tak

Literatura:

1.	T. Spychaj, S. Spychaj, Farby i lakiery wodorozcieńczalne, WNT Warszawa 1996.
2.	I. S.Ochrimienko, Chemia i technologia substancji błonotwórczych, WNT Warszawa 1982.
3.	Z. Florjańczyk, S. Penczek, Chemia Polimerów, t. I i II, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1997.

Witryna www przedmiotu:

ch.pw.edu.pl

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Zna najważniejsze grupy materiałów polimerowych otrzymywanych z surowców odnawialnych

Weryfikacja:

kolokwium, złożenie projektu

Powiązane efekty kierunkowe: K_W08

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03

Efekt W02:

Zna podstawowe metody wtórnego przetwarzania polimerów z surowców odpadowych

Weryfikacja:

kolokwium, złożenie projektu

Powiązane efekty kierunkowe: K_W07

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

W oparciu o wiedzę ogólną wyjaśnia podstawowe zjawiska związane z istotnymi parametrami w technologii recyklingu PET

Weryfikacja:

kolokwium, złożenie projektu

Powiązane efekty kierunkowe: K_U09

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, InzA_U02

Efekt U02:

Potrafi dokonać krytycznej oceny instalacji chemicznej i zaproponować jej ulepszenie

Weryfikacja:

kolokwium, złożenie projektu

Powiązane efekty kierunkowe: K_U15

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U16, T2A_U17

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Ma umiejętność pracy w zespole, do którego potrafi wnieść samodzielne i przedsiębiorcze myślenie

Weryfikacja:

kolokwium, złożenie projektu

Powiązane efekty kierunkowe: K_K03

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K04, T2A_K06