Nazwa przedmiotu:

Materiały magnetyczne

Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

242

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2015/2016

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

17 godzin, w tym:
14 godzin wykłady i 4 godziny pracy własnej

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

brak

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

brak

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowy kurs inżynierii materiałowej

Limit liczby studentów:

zgodnie z zarządzeniem Rektora PW

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawami fizyki magnetyzmu, typami materiałów magnetycznych oraz ich zastosowaniami.

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie 
Elektryczność i magnetyzm
Podstawowe pojęcia definicje
2. Klasyfikacja materiałów magnetycznych 
Przenikalność magnetyczna, podatność magnetyczna, strumień magnetyczny
Diamagnetyki, paramagnetyki, ferromagnetyki
3. Ferromagnetyzm
Metale przejściowe
Siły wymiany
Krzywa Bethe-Slatera
Struktura domenowa
Oddziaływanie ścian domenowych z wtrąceniami
Histereza magnetyczna
4. Anizotropia magnetyczna 
Anizotropia magnetokrystaliczna
Pole odmagnesowujące
Anizotropia kształtu
Energia magnetostatyczna
5. Magnetyzm małych cząstek 
Koercja i remanencja małych cząstek
6. Magnetostrykcja 
Definicja magnetostrykcji
Anizotropia naprężeniowa
7. Straty w materiałach magnetycznie miękkich 
Straty na histerezą
Straty dynamiczne
Straty magnetostrykcyjne
8. Materiały magnetycznie miękkie 
Stopy Fe-Si
Stopy o dużej przenikalności – Permalloy
Stopy o dużej indukcji
Stopy amorficzne
Miękkie ferryty
9. Materiały magnetycznie twarde 
Punkt pracy magnesu
Maksymalna energia magnetyczna
Magnesy Alnico
Twarde ferryty
Magnesy z ziem rzadkich: SmCo, Nd-Fe-B
Magnesy nanokrystaliczne
10. Stabilność magnesów 
Straty odwracalne
Straty nieodwracalne
11. Zastosowania materiałów magnetycznych 
Zamiana energii mechanicznej w elektryczną i odwrotnie
Skupianie i odchylanie wiązki elektronów
Zastosowania magnetomechaniczne
Nośniki zapisu magnetycznego
12. Pomiary własności magnetycznych 
Pomiary histerezy w układzie otwartym i zamkniętym
Magnetometr ekstrakcyjny
Waga magnetyczna

Metody oceny:

Kolokwium na zakończenie  wykładów

Egzamin:

nie

Literatura:

Materiały pomocnicze do przedmiotu zapewniane przez prowadzącego.
M. Leonowicz, J. Wysłocki: Nowoczesne materiały magnetycznie twarde, wyd. PW 1996.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe